## Slide 1
МНОГОСЛОЙНО НАНОКОМПОЗИТНО ПОКРИТИЕ TiN/(nc-AlN/a-Si3N4)

## Slide 2
nc-MeN
MeN
Нанокристали от нитриди на преходните метали, вградени в аморфна матрица от силициев нитрид

## Slide 3
non stoichiometric TiN
TiN
SUBSTRATE
Ti
ML
TiN gradient layer
contact structure
TiN
Ti
nc-AlN/a-Si3N4
nc-AlN/a-Si3N4

## Slide 9
ПАРАМЕТРИ НА НАНАСЯНЕ | 
НАЧАЛЕН ВАКУУМ | P<10-5mbar
ТОК НА Ti КАТОД | 160A
ТОК НА AlSi КАТОД | 160A
РАБОТНО НАЛЯГАНЕ | 3x10-2mbar
ТЕМПЕРАТУРА НА НАНАСЯНЕ | 4000C÷5000C В ПРОЦЕС НА ОПТИМИЗИРАНЕ
ОПОРНО НАПРЕЖЕНИЕ | 50 V
БРОЙ НА БИСЛОЕВЕТЕ | В ПРОЦЕС НА ОПТИМИЗИРАНЕ

## Slide 10
Благодаря за вниманието!