## Slide 1
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ"
Дейност 3: Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развиване/модифициране на нови технологии на високо
международно ниво.
Лаборатория: С 8.5. «Индустриални нанотехнологии».
  Цел: Създаване на иновативни функционални покрития за индустриални цели, осигуряващи максимално намаляване на скоростта на износване на инструменти при различни условия на обработка.
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗАДАЧИ
Разработване на технология за нанасяне на свръхтвърди и нанокомпозитни покрития с размери на нанокристалната фаза 3-10 nm – многослойно покритие Ti/TiN/TiN-AlSiN_ml.
2. Разработване на технология за нанасяне на многослойни покрития с вариращи период и дебелина на съставните слоеве – многослойно покритие Cr/CrN/CrN-AlN-ml.
ЦЛПФ – Пловдив, БАН

## Slide 2
  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ
  КАЛОТЕСТ - Определяне на дебелина на тънки слоеве и покрития (монослойни и многослойни)
  НАНОИНДЕНТИРАНЕ - Нанотвърдост и модул на еластичност
  ТЕСТ ЗА НАДРАСКВАНЕ - Адхезия към подложката, устойчивост на надраскване, дълбочина на надраскване, коефициент на триене, деламиниране.
  СКАНИРАЩА ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ (SEM) - Изследване на морфология на повърхността и по напречен срез.
  SEM/EDS АНАЛИЗ - Изследване на елементен състав и структура на повърхността и по напречен срез.
  ТРИБОМЕТРИЯ - Изследване на трибологични свойства (износоустойчивост и коефициент на триене при различни температури).
ЦЛПФ – Пловдив, БАН
  Изследване на механични свойства (нанотвърдост, модул на еластичност, адхезия, устойчивост към износване), състав и структура на разработените покрития.

## Slide 3
ЦЛПФ – Пловдив, БАН
Специализирано оборудване Compact Platform CPX-MHT/NHT
за изследване на механични свойства
(CSM Instruments, Швейцария)
Компактна апаратура
Calotest CAT2
за определяне на дебелина
(Anton Paar, Швейцария)

## Slide 4
Многослойно нанокомпозитно покритие
TiN-AlSiN с 5 периода на модулация
AlSiN-монослой
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕБЕЛИНА
ЦЛПФ – Пловдив, БАН

## Slide 5
НАНОИНДЕНТИРАНЕ
РЕЗУЛТАТИ:
D = 1.9-2.1 µm
Ʌ = 4 x 490 nm
Ʌ/2 CrN = 360 nm
Ʌ/2 AlN = 130 nm
H = 19 – 20 GPa
E = 302 – 370 GPa
ЦЛПФ – Пловдив, БАН
Определяне на твърдост на Cr/CrN/CrN-AlN_ml
при натоварване на индентора Fn= 20 mN.

## Slide 6
НАНОИНДЕНТИРАНЕ
Резултати:
D = 3.0 µm
Ʌ = 5 x 580 nm
Ʌ/2 TiN = 300 nm
Ʌ/2 AlSiN = 277 nm
H = 34-37 GPa
E = 368-422 Gpa
H3/E2=0.28
Определяне на твърдост на Ti/TiN/TiN-AlSiN_ml
при натоварване на индентора Fn= 50 mN.
ЦЛПФ – Пловдив, БАН

## Slide 7
ЦЛПФ – Пловдив, БАН
ТЕСТ ЗА НАДРАСКВАНЕ
МНОГОСЛОЙНО
ПОКРИТИЕ
Cr/CrN/CrN-AlN_ml
Резултати:
µ = 0.08 - 0.09
Ft =2.4 - 2.7 N
МНОГОСЛОЙНО
ПОКРИТИЕ
Ti/TiN/TiN-AlSiN_ml
Резултати:
µ = 0.083
Ft = 2,5 N

## Slide 8
ЦЛПФ – Пловдив, БАН
SEM/EDS анализ на CrN/AlN_ml – повърхност
Състав:
Cr = 37.0 at.%
Al = 29.0 at.%
N2 = 30.0 at.%
C = 4.0 at. %

## Slide 9
SEM/EDS анализ на CrN/AlN_ml – напречен срез
ЦЛПФ – Пловдив, БАН
Състав:
Cr = 35.0 at.%
Al = 26.0 at.%
N2 = 30.0 at.%
C = 9.0 at. %

## Slide 10
ЦЛПФ – Пловдив, БАН
SEM/EDS анализ на TiN-AlSiN_ml
Елементен състав (ат.%): Ti=31.0; Al=25.0; Si=6.0; N2=36.0; C=2.0.

## Slide 11
ЦЛПФ – Пловдив, БАН
SEM/EDS анализ на TiN-AlSiN_ml
Елементен състав (ат.%): Ti=31.0; Al=25.0; Si=6.0; N2=36.0; C=2.0.

## Slide 12
ЦЛПФ – Пловдив, БАН
ТРИБОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА Cr/CrN/CrN-AlN_ml
Контратяло - Al2O3; Fz = 5 N; l=4 mm;
L= 50 m (12500 минавания)
Резултати: Ft = 2.13 N; µ = 0.43
L= 100 m (25000 минавания).
Резултати: Ft = 2.99 N; µ = 0.59
Трибометър UMT Tribolab
(Bruker), САЩ

## Slide 13
ЦЛПФ – Пловдив, БАН
Твърдо многослойно покритие Cr/CrN/CrN-AlN_ml
Постигнати параметри:
Твърдост H = 20 GPa
Модул на еластичност E=302 GPa
Коефициент на триене μ=0.08
Период на модулация Ʌ= 490 nm
Устойчивост на пластична деформация H3/E2 = 0.08
Подобряване на механичните свойства чрез:
Оптимизиране на съотношението инертен/реактивен газ и токовете на катодите.
Оптимизиране на периода на модулацията.
Нанокомпозитно многослойно покритие Ti/TiN/TiN-AlSiN_ml
Постигнати параметри:
Твърдост H = 37 GPa
Модул на еластичност
E= 422 GPa
Коефициент на триене μ =0.083
Период на модулация Ʌ= 400 nm
Устойчивост на пластична деформация H3/E2 = 0.28
Подобряване на механичните свойства чрез:
Оптимизиране на температурата на нанасянето.
Оптимизиране на броя периоди на модулацията.

## Slide 14
БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО!
ЦЛПФ – Пловдив, БАН